**Техническая спецификация**

На масло трансмиссионное dextron 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Метод измерения | Ед. изм. | Значение |
| Плотность при 15°C | DIN 51 757 | г/см3 | 0,85 – 087 |
| Вязкость при 40°C | DIN ISO 3104 | мм2/с | 30-40 |
| Вязкость при 100°C | DIN ISO 3104 | мм2/с | 7 - 8 |
| Индекс вязкости (VI) | DIN ISO 2909 | - | 170-180 |
| Точка воспламенения COC | DIN ISO 2592 | °C | 170-180 |
| Температура застывания , не выше | DIN ISO 3016 | °C | - 48 |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

**Место поставки(приемки товара) : г. Астана, Международный Аэропорт г.Астана**