**Техническая спецификация**

На масло трансмиссионное dextron 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Метод измерения | Ед. изм. | Значение |
| Плотность при 15°C  |  DIN 51 757  |  г/см3  |  0,85 – 087  |
|  Вязкость при 40°C  |  DIN ISO 3104  |  мм2/с  |  30-40   |
|  Вязкость при 100°C  |  DIN ISO 3104  |  мм2/с  |  7 - 8   |
|  Индекс вязкости (VI)  |  DIN ISO 2909  |  -  |  170-180   |
|  Точка воспламенения COC  |  DIN ISO 2592  |  °C  |  170-180   |
|  Температура застывания , не выше |  DIN ISO 3016  |  °C  |  - 48   |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).

 **Место поставки(приемки товара) : г. Астана, Международный Аэропорт г.Астана**