**Техническая спецификация**

**Пленки типа ORACAL Лот 1**

**Описание:**

Специальная эластичная, баннерная пленка с шелковисто-глянцевой поверхностью. Обладает способностью оптимально адаптироваться к поверхности. Пленка предлагается в 30 цветовых модификациях.

**Области применения:**

Для использования на бортах машин при высоких механических нагрузках. Должна подходить для обработки на режущих плоттерных установках.

**Материал:**

ПВХ-пленка. Глянцевая.

**Клей:**

Полиакрилатный клей на водной основе, обеспечивающий постоянное прилипание

**Подложка:**

Специальная силиконизированная бумага, 137 г/кв.м, гарантирующая легкую и быструю выборку после плоттерной резки.

**Срок службы:**

При использовании на вертикальной поверхности в среднеевропейском нормальном климате минимальный срок эксплуатации при применении специалистами составляет 3 года.

**Толщина пленки:**

0.075 мм (без учета защитной подложки и клея).

**Температура применения:**

от -20°С до +65°С.

**Температура приклеивания:**

не ниже +8°С.

**Стандартные размеры:**

Ширина рулона — 1.00 м, длина — 50 м.

**Цвет:**

RAL3020-1 рулон, RAL9016-1 рулон, RAL5002-1рулон, RAL9003-1 рулон RAL9005-2 рулона

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).