Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| DEXTRON 2  |  |
| Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445  |  |
| При 40°С  | Не менее 37  |
| При 100°С  | Не менее 7.0  |
| Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293  |  |
| cП при -40ºC  | Не менее 33,000  |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270  | Не менее 153  |
| Температура застывания, °С, ASTM D 97  | Не менее -44  |
| Температура вспышки, °С, ASTM D 92  | Не менее 200  |
| Плотность при 15°С, кг/л, АSTM D 1298  | Не менее 0.870  |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).