Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| Вязкость кинематическая, ASTM D 445 |  |
| сСт при 40°С | Не менее 93 |
| сСт при 100°С | Не менее 14.2 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | не менее 150 |
| Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874 | не более 1.2 |
| Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D 2896 | Не менее 11.4 |
| Температура застывания, °С , ASTM D 97 | не выше -33 |
| Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | Не менее 235 |
| Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 | Не менее 0.864 |
| масло моторное 10w-40 должно  превосходит следующие требования или соответствует им: | |
| ACEA E7 | X |
| API CI-4/CH-4/SL/SJ | X |
| Renault Trucks RLD/RLD-2 | X |
| Cummins CES 20078/ 20077/ 20076 | X |
| масло моторное 10w-40 должно   соответствовать | |
| ACEA B2, A2 | X |
| API CG-4/CF-4 /CF | X |
| Cummins CES 20072/20071 |  |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).