Техническая спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| DEXTRON 2 |  |
| Вязкость кинематическая, сСт, ASTM D 445 |  |
| При 40°С | Не менее 37 |
| При 100°С | Не менее 7.0 |
| Вязкость по Брукфилду, сП, ASTM D 5293 |  |
| cП при -40ºC | Не менее 33,000 |
| Индекс вязкости, ASTM D 2270 | Не менее 153 |
| Температура застывания, °С, ASTM D 97 | Не менее -44 |
| Температура вспышки, °С, ASTM D 92 | Не менее 200 |
| Плотность при 15°С, кг/л, АSTM D 1298 | Не менее 0.870 |

**Ценовое предложение должно содержать следующее:**

1) техническую спецификацию;

2) наименование, точные характеристики и количество поставляемых товаров (с указанием марки/модели, наименования производителя и страны происхождения).