Требуется техническая спецификация

ОПИСАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фанера березовая шлифованная с одной стороны
Физическое описание: Фанера березовая ФК изготавливается из шпона березы, который склеивают склеивают специальным карбомидным клеем
Качество поверхности: шлифованная с одной стороны
Толщина: 10 мм
Размер листа 1220х2440 мм или 1520х1520 мм
Водостойкость: обычная
Класс эмиссии формальдегида: Е1
Плотность, кг/м в кубе: 640-700
Влажность: 5-10 %