|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики | | **Технические характеристики, предлагаемого потенциальным поставщиком товара** |
| **1** | **2** | **3** |
| Химический состав: | Хлорид кальция - 55%, хлорид магния – 18%, хлорид натрия - 25%, ингибатор коррозии -2% |  |
| Внешний вид: | Белый (серо-белый) или серый или светло-желтоватый |  |
| Размер гранул: | От 0,5 мм до 5 мм |  |
| Рассыпчатость: | Не менее 100% |  |
| Прочность гранул: | От 10 кг/см2 до 30 кг/см2 |  |
| Коэффициент агрессивности: | От 0,05 до 0,07 |  |
| Воздействие на почву (активность водородных ионов): | pH=6,5 |  |
| Температура активности (плавления): | До – 25° С |  |
| Массовая доля влаги: | Не более 5% |  |
| Реагент: | Не токсичен, не горюч, безопасен |  |
| **Упаковка и маркировка:** | | |
| Тара (невозвратная) | Мягкие контейнеры или мягкие мешки |  |
| Объем | не менее 25 кг. не более 50 кг. |  |
| Обозначение даты выпуска и номера партии | имеется |  |